Ausschreibungstext HÜBNER-LEE GmbH & Co. KG

TTE®-Wurzelschutz - Bauweise Grün 2 – directGREEN 

für Pkw- und gelegentlichen Schwerlastverkehr (entspricht RStO Bk 0,3 / BKL V/VI)
Bitte verwenden Sie stets die aktuellste Fassung der Ausschreibungstexte – verfügbar unter www.tte.eu 
07/2026
* Blaue Textelemente sind projektbezogen anzupassen.

  Rote Positionen beinhalten systembezogene Leistungen sowie Abweichungen von   

  Standardleistungsbeschreibungen die in der Ausschreibung zu berücksichtigen sind. 
Bedarfsposition
Pos. 1
Bewuchs/Boden* wurzelschonend abtragen fördern lagern* Abtrag-T = ___cm* 
Bewuchs und Boden*, wurzelschonend abtragen, durch Absaugen, alternativ in Handarbeit, im Wurzelraum, fördern und geordnet lagern*, Bodengruppe ___* nach DIN 18915, Abtragtiefe ___cm*, Förderweg bis ___m*, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.
m2__________ EP €_________ GP €___________

Bedarfsposition
Pos. 2
Stoffe nicht gefährlich* AVV200202 transp. entsorgen
Siedlungsabfälle Garten- und Parkabfälle, nicht gefährlich*, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200202 Boden und Steine, nicht schadstoffbelastet*, auf Baustelle lagernd*, laden, mit LKW des AN transportieren, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Anlage/Standort 

'....................................................'
vom Bieter einzutragen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

t __________ EP €_________ GP €___________
Pos. 3
Vegetationstragschicht Kunststoffgitter überbaubares Baumsubstrat FLL D = 20-25 cm*
Vegetationstragschicht für lastverteilendes Kunststoffgitter, aus überbaubarem Baumsubstrat nach FLL – Empfehlung für Baumpflanzungen, statisch verdichten,
Verdichtungsgrad DPr ≥ 93 % ≤ 95 %, 
Verformungsmodul EV2 ≥ 20 MPa ≤ 60 MPa, 

Verhältniswert EV2/EV1 ≤ 2, 

zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, Abweichung innerhalb einer 4 m langen Messstrecke nicht größer als 2 cm, Körnung 0/32, Schichtdicke bei F1-Böden 20 cm / bei F2-/F3-Böden 25 cm*, im eingebauten, verdichteten Zustand, Mindestüberdeckung über Wurzeln 5 cm, Wasserdurchlässigkeit kf  ≥ 5 x 10-6 m/s, Rand mit Neigung 1:1,5, 

Abgerechnet wird die für diese Schicht geforderte Breite bis zur Mitte der Randausbildung.
m² __________ EP €_________ GP €___________
Pos. 4

Bettungssubstrat FLL lastverteilendes Kunststoffgitter 
Bettungssubstrat für lastverteilendes Kunststoffgitter, aus einbaufertigem Substratgemisch nach FLL-Richtlinie – Begrünbare Flächenbefestigungen, liefern und plan abziehen, Körnung 0/4 bis 0/8, Schichtdicke ca. 3-5 cm, Wasserdurchlässigkeit kf  ≥ 5 x 10-6 m/s.
Alternativ, Baustellenmischung: 

70 Vol.-% Splitt 2/5 oder 5/8

15 Vol.-% gesiebter Oberboden BG 2 oder 4 

nach DIN 18915, Maschenweite bis 15 mm,

15 Vol.-% Fertigkompost gütegesichert, 

Maschenweite bis 15 mm,

mit geeignetem Gerät homogen mischen.

Abrechnung nach gesamter Belagsfläche.
m²__________ EP €_________ GP €___________

Pos. 5
Kunststoffgitter mit umlaufendem Zahnverbund vorbegrünt L/B/D 800x400x60 mm 25 kg
Lastverteilendes Kunststoffgittersystem fix und fertig vorbegrünt mit Substratfüllung, mit umlaufendem Zahnverbund, für eine versickerungsfähige, dickenreduzierte Tragschicht, liefern und gemäß Einbauanleitung des Herstellers verlegen, Verlegung vor Kopf, breite Auflagefläche nach unten, im Läufer-/Fischgrätverband, inkl. abrütteln der verlegten und verfüllten Fläche, Setzungsmaß ca. 15 - 20 mm, Arbeitsfuge zwischen Belag und Einfassungen bzw. Einbauten herstellen, Arbeitsfugenbreite 10 – 15 mm.

Geforderte Eigenschaften:
· Gitter aus Post-Consumer Recyclingkunststoff, Gewicht > 25 kg/m²

· umlaufender kraftschlüssiger Zahnverbund mit Lastübertragung an benachbarte Elemente über sämtliche Elementseiten

· Kraftschlüssigkeit wirkt vertikal und in Längsrichtung entlang des Verbunds 

· Hohe- Biege- und Verbundsteifigkeit für eine wirksame Überbrückung von lokalen Lastspitzen 

· Auflagefläche von mindestens 70% 
· Maße 800 x 400 mm, Plattendicke > 61 mm

· Rahmenwandstärke 20 mm, Wandstärke Innenbereich 13 - 15 mm

· Farbgebung: Grautöne

· TÜV zertifiziert, bis 20t Achslast (Belastungsklasse SLW 60) nach DIN 1072, Druckstabil nach DIN EN ISO 604, formstabil in Anlehnung an die ISO 11359, UV-stabil gemäß DIN 4892-3, witterungsbeständig gemäß DIN EN 438-2, Überprüfungen auf Ökotoxitizität Algen-Test DIN EN ISO 8692 | Daphnien-Test DIN EN ISO 6341 | Fisch Embryo-Test DIN EN ISO 15088, geprüft auf Schwermetalle und PAK nach ISO 11885 / SAA-L-1510 / DIN 38405-D24, beständig gegen Deionat, Benzin, Motoröl, Natronlauge, Salzsäure.


Sämtliche Eigenschaften sind durch entsprechende Zertifikate und Prüfzeugnisse zu belegen.
Punktuelle Clip-, Rast- oder reine Steckverbindungen ohne lastübertragende Wirkung an mindestens 2 gegenüberliegenden Verbundseiten gelten nicht als gleichwertig.

Fabrikat: 
TTE® directGREEN MultiDrainPLUS oder gleichwertig

Hersteller:
HÜBNER-LEE GmbH & Co. KG



Gewerbestr. 1



D-87752 Holzgünz



Telefon:
+49 (0) 8393 – 9229 – 0



Fax:
+49 (0) 8393 – 9229 – 22



E-Mail:

info@huebner-lee.de


Internet:
www.tte.eu
m²__________ EP €_________ GP €___________

Pos. 6
Anschluss Kunststoffgitter D 6cm Schnittkanten
Anschluss für Kunststoffgitter, Maße L/B/D 80x40x6 cm, Schnittkanten in unverfülltem Zustand herstellen, mit Kreissäge mit hartmetallbestücktem Holzsägeblatt, enge Radien und Aussparungen mit Stichsäge.

m__________ EP €_________ GP €___________

Pos. 7
Wässern Rasenfläche Parkplatz-/Gebrauchsrasen* 15l/m² 5 Arbeitsgänge
Wässern der Rasenfläche, Parkplatz-/Gebrauchsrasen*, Wasser kann den vorh. Zapfstellen unentgeltlich entnommen werden, Menge je Arbeitsgang ca. 15 l/m2, 5 Arbeitsgänge.
m²__________ EP €_________ GP €___________

