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* Blaue Textelemente sind projektbezogen anzupassen.

  Rote Positionen beinhalten systembezogene Leistungen sowie Abweichungen von   

  Standardleistungsbeschreibungen die in der Ausschreibung zu berücksichtigen sind. 
Bedarfsposition
Pos. 1
Bewuchs/Boden* wurzelschonend abtragen fördern lagern* Abtrag-T = ___cm* 

Bewuchs und Boden*, wurzelschonend abtragen, durch Absaugen, alternativ in Handarbeit, im Wurzelbereich, fördern und geordnet lagern*, Bodengruppe ___* nach DIN 18915, Abtragtiefe ___cm*, Förderweg bis ___m*, Gesamthöhe des Baumes bis ___m*, Stammdurchmesser bis ___cm*, Kronendurchmesser über ___ bis ___m*, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.
m2__________ EP €_________ GP €___________
Bedarfsposition
Pos. 2
Stoffe nicht gefährlich* AVV200202 transp. entsorgen

Siedlungsabfälle Garten- und Parkabfälle, nicht gefährlich*, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200202 Boden und Steine, nicht schadstoffbelastet*, auf Baustelle lagernd*, laden, mit LKW des AN transportieren, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Anlage/Standort 

'....................................................'
vom Bieter einzutragen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

t __________ EP €_________ GP €___________
Pos. 3
Vegetationstragschicht/Bettung Kunststoffgitter überbaubares Baumsubstrat FLL
Vegetationstragschicht und Bettung für lastverteilendes Kunststoffgitter, aus überbaubarem Baumsubstrat nach FLL – Empfehlung für Baumpflanzungen, statisch verdichten,
Verdichtungsgrad DPr ≥ 93 % ≤ 95 %, 
Verformungsmodul EV2 ≥ 10 MPa,

zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, Abweichung innerhalb einer 4 m langen Messstrecke nicht größer als 2 cm, Körnung 0/16 bis 0/32, Schichtdicke ___cm*, Mindestüberdeckung über Wurzeln 5 cm, Wasserdurchlässigkeit kf  ≥ 5 x 10-6 m/s.
m² __________ EP €_________ GP €___________
Pos. 4
Trenngewebe Verlegehilfe Kunststoffgitter (nur bei  maschineller Verlegung notwendig)
Trenngewebe, Verlegehilfe für Kunststoffgitter, parallel zum Verlegevorgang, auf Bettung auslegen, Überlappung mind. 20 cm.
Eigenschaften:

Wasserdurchlässiges, UV-stabiles Kunststoffgewebe PP, Gewicht 100 g/m², Rollenbreite 3,30 m.
Fabrikat: 
Feinnetz
Hersteller:
HÜBNER-LEE GmbH & Co. KG
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m² __________ EP €_________ GP €___________
Pos. 5
Kunststoffgitter mit umlaufendem Zahnverbund L/B/D 800x400x60 mm 25 kg
Lastverteilendes Kunststoffgittersystem mit umlaufendem Zahnverbund, für eine versickerungsfähige, dickenreduzierte Tragschicht, liefern und gemäß Einbauanleitung des Herstellers verlegen, Verlegung vor Kopf, breite Auflagefläche nach unten, im Läufer-/Fischgrätverband, inkl. abrütteln der verlegten und verfüllten Fläche, Setzungsmaß ca. 15 - 20 mm, Arbeitsfuge zwischen Belag und Einfassungen bzw. Einbauten herstellen, Arbeitsfugenbreite 10 – 15 mm.

Geforderte Eigenschaften:
· Gitter aus Post-Consumer Recyclingkunststoff, Gewicht > 25 kg/m²

· umlaufender kraftschlüssiger Zahnverbund mit Lastübertragung an benachbarte Elemente über sämtliche Elementseiten

· Kraftschlüssigkeit wirkt vertikal und in Längsrichtung entlang des Verbunds 

· Hohe- Biege- und Verbundsteifigkeit für eine wirksame Überbrückung von lokalen Lastspitzen 

· Auflagefläche von mindestens 70% 
· Maße 800 x 400 mm, Plattendicke > 61 mm

· Rahmenwandstärke 20 mm, Wandstärke Innenbereich 13 - 15 mm

· Farbgebung: Grautöne

· TÜV zertifiziert, bis 20t Achslast (Belastungsklasse SLW 60) nach DIN 1072, Druckstabil nach DIN EN ISO 604, formstabil in Anlehnung an die ISO 11359, UV-stabil gemäß DIN 4892-3, witterungsbeständig gemäß DIN EN 438-2, Überprüfungen auf Ökotoxitizität Algen-Test DIN EN ISO 8692 | Daphnien-Test DIN EN ISO 6341 | Fisch Embryo-Test DIN EN ISO 15088, geprüft auf Schwermetalle und PAK nach ISO 11885 / SAA-L-1510 / DIN 38405-D24, beständig gegen Deionat, Benzin, Motoröl, Natronlauge, Salzsäure.


Sämtliche Eigenschaften sind durch entsprechende Zertifikate und Prüfzeugnisse zu belegen.
Punktuelle Clip-, Rast- oder reine Steckverbindungen ohne lastübertragende Wirkung an mindestens 2 gegenüberliegenden Verbundseiten gelten nicht als gleichwertig.

Fabrikat: 
TTE®-MultiDrain PLUS oder gleichwertig

Hersteller:
HÜBNER-LEE GmbH & Co. KG
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m²__________ EP €_________ GP €___________
Pos. 6
Pflasterfüllsteine für Kunststoffgitter Betonstein L/B/D 74x74x49 mm
Pflasterfüllsteine für Kunststoffgitter, parallel zum Verlegevorgang, Kunststoffgitter vor dem Setzen mit Pflastersteinen füllen, Fugen dürfen nicht abgesandet werden.
Eigenschaften:

Pflasterstein aus Beton, DIN EN 1338, Maße L/B/D 74x74x49 mm, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand I, Farbton steingrau / rubinrot / anthrazit / anthrazit-mix / sandfarben / weiß / GRIP *, mit Fase, 2-schichtig.
100 Pflastersteine entsprechen im verfüllten Zustand 1m². 

Fabrikat: 
TTE®-Pflasterstein oder gleichwertig
Hersteller:
HÜBNER-LEE GmbH & Co. KG



Gewerbestr. 1



D-87752 Holzgünz



Telefon:
+49 (0) 8393 – 9229 – 0



Fax:
+49 (0) 8393 – 9229 – 22



E-Mail:

info@huebner-lee.de


Internet:
www.tte.eu
m² __________ EP €_________ GP €___________
Pos. 7
Anschluss Kunststoffgitter mit Pflastersteinfüllung D 6cm Schnittkanten
Anschluss für Kunststoffgitter, Maße L/B/D 80x40x6 cm, Kunststoffgitter mit Pflastersteinen 74x74x48 mm befüllen, in Schnittbereichen aussanden, Schnittkanten herstellen, mit Trennschleifer und Trennschleifscheibe für Beton.
m__________ EP €_________ GP €___________
