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TTE®-Wurzelschutz - Bauweise Pflaster 2 mit TTE® directPAVE
für Pkw- und gelegentlichen Schwerlastverkehr (entspricht RStO Bk 0,3 / BKL V/VI)
Bitte verwenden Sie stets die aktuelle Fassung – Download unter www.tte.eu
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* Blaue Textelemente sind projektbezogen anzupassen.

  Rote Positionen beinhalten systembezogene Leistungen sowie Abweichungen von   

  Standardleistungsbeschreibungen die in der Ausschreibung zu berücksichtigen sind. 
Bedarfsposition
Pos. 1
Bewuchs Boden* wurzelschonend abtragen fördern lagern* Abtrag-T = ___cm* 
Bewuchs und Boden*, wurzelschonend abtragen, durch Absaugen, alternativ in Handarbeit, im Wurzelbereich, fördern und geordnet lagern*, Bodengruppe ___* nach DIN 18915, Abtragtiefe ___cm*, Förderweg bis ___m*, Gesamthöhe des Baumes bis ___m*, Stammdurchmesser bis ___cm*, Kronendurchmesser über ___ bis ___m*, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.
m2__________ EP €_________ GP €___________

Bedarfsposition
Pos. 2
Stoffe nicht gefährlich* AVV200202 transp. entsorgen
Siedlungsabfälle Garten- und Parkabfälle, nicht gefährlich*, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200202 Boden und Steine, nicht schadstoffbelastet*, auf Baustelle lagernd*, laden, mit LKW des AN transportieren, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, Anlage/Standort 

'....................................................'
vom Bieter einzutragen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

t __________ EP €_________ GP €___________
Bedarfsposition
Pos. 3
Vegetationstragschicht Kunststoffgitter überbaubares Baumsubstrat FLL, D = ___ cm*
Zum Schutz oberflächennaher und freigelegter Wurzeln sowie zur Verbesserung der Tragfähigkeit. 
Vegetationstragschicht für lastverteilendes Kunststoffgitter, aus überbaubarem Baumsubstrat gem. FLL-Empfehlung für Baumpflanzungen, statisch verdichten,
Verdichtungsgrad DPr ≥ 93 % ≤ 95 %, 
Verformungsmodul EV2 ≥ 10 MPa,

zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, Abweichung innerhalb einer 4 m langen Messstrecke nicht größer als 2 cm, Körnung 0/16 bis 0/32, Schichtdicke ___cm*, Mindestüberdeckung über Wurzeln 5 cm, Wasserdurchlässigkeit kf  ≥ 5 x 10-6 m/s.
m² __________ EP €_________ GP €___________
Pos. 4 
Belüftungsfähige Tragschicht Kunststoffgitter D = 15-20 cm*
Belüftungsfähige Tragschicht für lastverteilendes Kunststoffgitter, 
Verformungsmodul EV2 ≥ 20 MPa,

Verhältniswert EV2/EV1 ≤ 2, 

zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, Abweichung innerhalb einer 4 m langen Messstrecke nicht größer als 2 cm, aus grobporigem, frostbeständigem und druckfestem Schottergemisch gemäß TL Gestein-StB, Körnung 2/32 bis 2/45 oder 5/45, Schichtdicke bei F1-Böden 15 cm / bei F2-/F3-Böden 20 cm*, gemessen im eingebauten Zustand, Rand mit Neigung 1:1,5, abgerechnet wird die für diese Schicht geforderte Breite bis zur Mitte der Randausbildung.
m²__________ EP €_________ GP €___________

Pos. 5

Trenngewebe Verlegehilfe Kunststoffgitter (nur bei maschineller Verlegung notwendig)
Trenngewebe und Verlegehilfe für Kunststoffgitter, parallel zum Verlegevorgang auf Bettung auslegen, Überlappung mind. 20 cm.

Eigenschaften:

Wasserdurchlässiges Kunststoffgewebe, PE, Gewicht 24 g/m², Maschenweite ≤ 4 mm, Rollenbreite 3,20 m.
Fabrikat: 
Feinnetz 

Hersteller:
HÜBNER-LEE GmbH & Co. KG
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m² __________ EP €_________ GP €___________
Pos. 6
Kunststoffgitter mit umlaufendem Zahnverbund L/B/D 800x400x60 mm 25 kg
Lastverteilendes Kunststoffgittersystem mit umlaufendem Zahnverbund, fertig befüllt mit Pflasterfüllstein, für eine versickerungsfähige, dickenreduzierte Tragschicht, liefern und gemäß Einbauanleitung des Herstellers verlegen, Verlegung vor Kopf, breite Auflagefläche nach unten, im Läufer-/Fischgrätverband, inkl. abrütteln der verlegten und verfüllten Fläche, Setzungsmaß ca. 15 - 20 mm, Arbeitsfuge zwischen Belag und Einfassungen bzw. Einbauten herstellen, Arbeitsfugenbreite 10 – 15 mm.

Geforderte Eigenschaften:
· Gitter aus Post-Consumer Recyclingkunststoff, Gewicht > 25 kg/m²

· umlaufender kraftschlüssiger Zahnverbund mit Lastübertragung an benachbarte Elemente über sämtliche Elementseiten

· Kraftschlüssigkeit wirkt vertikal und in Längsrichtung entlang des Verbunds 

· Hohe- Biege- und Verbundsteifigkeit für eine wirksame Überbrückung von lokalen Lastspitzen 

· Auflagefläche von mindestens 70% 
· Maße 800 x 400 mm, Plattendicke > 61 mm

· Rahmenwandstärke 20 mm, Wandstärke Innenbereich 13 - 15 mm

· Farbgebung: Grautöne

· TÜV zertifiziert, bis 20t Achslast (Belastungsklasse SLW 60) nach DIN 1072, Druckstabil nach DIN EN ISO 604, formstabil in Anlehnung an die ISO 11359, UV-stabil gemäß DIN 4892-3, witterungsbeständig gemäß DIN EN 438-2, Überprüfungen auf Ökotoxitizität Algen-Test DIN EN ISO 8692 | Daphnien-Test DIN EN ISO 6341 | Fisch Embryo-Test DIN EN ISO 15088, geprüft auf Schwermetalle und PAK nach ISO 11885 / SAA-L-1510 / DIN 38405-D24, beständig gegen Deionat, Benzin, Motoröl, Natronlauge, Salzsäure.


Eigenschaften Pflasterfüllstein:

Pflasterstein aus Beton, DIN EN 1338, Maße L/B/D 74x74x49 mm, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand I, Farbton steingrau / rubinrot / anthrazit / anthrazit-mix / sandfarben / weiß / GRIP *, mit Fase, 2-schichtig.
Sämtliche Eigenschaften sind durch entsprechende Zertifikate und Prüfzeugnisse zu belegen.
Punktuelle Clip-, Rast- oder reine Steckverbindungen ohne lastübertragende Wirkung an mindestens 2 gegenüberliegenden Verbundseiten gelten nicht als gleichwertig.

Fabrikat: 
TTE® directPAVE MultiDrainPLUS oder gleichwertig

Hersteller:
HÜBNER-LEE GmbH & Co. KG
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m²__________ EP €_________ GP €___________

Pos. 7
Anschluss Kunststoffgitter mit Pflastersteinfüllung D 6cm Schnittkanten
Anschluss für Kunststoffgitter, Maße L/B/D 80x40x6 cm, Kunststoffgitter mit Pflastersteinen 74x74x49 mm befüllen, in Schnittbereichen aussanden, Schnittkanten herstellen, mit Trennschleifer und Trennschleifscheibe für Beton.
m__________ EP €_________ GP €___________
